附件二：采购内容及质量标准

|  |
| --- |
| 采购内容：15万吨机制砂 |
| 机制砂：  1、对供应商需求：长期供应稳定或批量较大的机制砂供应商。  2、质量标准规格：中粗砂。  （1）细度模数2.7-3.3；  （2）MB＜1.4(合格）时，石粉含量≤7.0%；  （3）MB≥1.4(不合格）时，石粉含量≤3.0%；  （4）泥块含量≤1.0%；  （5）压碎值≤25%；  （6）含水率＜5%；  （7）颗粒级配Ⅱ区；  （8）不得含有树根、树叶、山皮等杂物，其它技术指标符合国家标准。  3、采购数量：以采购单位实际下单采购数量为准。  4、检验标准：响应供应商所投的机制砂必须达到《混凝土质量控制标准》GB50164-2011标准、《建设用砂》GB/T 14684-2022标准。供应量要满足采购人生产的要求。  5、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。 |