附件二：采购内容及质量标准

|  |
| --- |
| 采购内容：6万吨普通碎石（1-3、1-2）、8万吨水洗碎石（1-3、1-2） |
| 一、普通碎石（1-3/1-2）质量标准：1.对供应商需求：长期供应稳定或批量较大的普通碎石供应商。2.普通碎石质量标准：（1）普通碎石1-2石子（10-20mm碎石），1-3石子（16-31.5mm碎石），必须符合执行JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》，《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022标准中类别为Ⅱ类指标，《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022标准中配制C60~C40及以下等级强度混凝土用碎石技术要求，母岩为青石，无风化岩；（2）含泥量：＜1%，（3）含泥块量：≤0.5%，（4）压碎值：＜10%，（5）针片状：≤15%，（6）含水率：＜1%（7）吸水率≤ 2%，（8）不得含有风化物、水锈、山皮等杂物，其它技术指标符合国家标准。3、采购数量：以采购单位实际下单采购数量为准。4、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。 |
| 二、水洗碎石质量标准：1.对供应商需求：长期供应稳定或批量较大的普通碎石供应商。2.水洗碎石质量标准：（1）水洗碎石1-2石子（10-20mm碎石），1-3石子（16-31.5mm碎石），必须符合执行JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》，GB/T 14685-2011《建筑用卵石、碎石》中类别为II类指标，《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022标准中配制C60~C40及以下等级强度混凝土用碎石技术要求，母岩为青石，无风化岩；（2）含泥量：＜0.5%，（3）含泥块量：＜0.1%，（5）压碎值：＜10%，（6）针片状：＜10%，（7）含水率：＜1%（8）吸水率≤ 2%，（9）抗压强度≥70Mpa，（10）不得含有风化物、水锈、山皮等杂物，其它技术指标符合国家标准。 |