附件二：采购内容及质量标准

|  |
| --- |
| 采购内容：6000吨石灰石粉 |
| 石灰石粉  1、长期供应稳定或批量较大的石灰石粉供应商。  2、质量标准规格：  （1）亚甲蓝值（MB值）＜1.4g/kg，  （2）细度（45μm方孔筛筛余）%＜45%，（行标＜15%）  （3）流动度比＞95%，  （4）碳酸钙含量＞75%，  （5）抗压强度比(7d 28d)＞60%，  （6）含水量＜1.0%，  （7）总有机碳含量（TOC）＜0.5%，  （8）其它技术指标符合国家标准。  3、采购量：以采购单位实际下单采购数量为准。  4、检验标准：响应供应商所投的石灰石粉必须达到《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB∕T35164-2017；《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T318-2014；等相关标准质量检验依据。供应量要满足采购人生产的要求。  5、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。 |