附件二：采购内容及质量标准

|  |
| --- |
| 采购内容：6000吨S95级粒化高炉矿渣粉 |
| S95级粒化高炉矿渣粉1、长期供应稳定或批量较大的供应商。2、质量标准规格：S95级粒化高炉矿渣粉（1）7天活性指数＞75%；（2）28天活性指数＞95%；（3）比表面积≥400㎝²/kg；（4）流动度比≥95%；（5）其它技术指标符合国家标准。3、采购数量：以采购单位实际下单采购数量为准。4、检验标准：响应供应商所投的矿渣粉必须达到《混凝土质量控制标准》GB50164-2011标准、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017标准。供应量要满足采购人生产的要求。5、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。 |