附件二：采购内容及质量标准

|  |
| --- |
| 采购内容：6000吨S95级粒化高炉矿渣粉 |
| S95级粒化高炉矿渣粉  1、长期供应稳定或批量较大的供应商。  2、质量标准规格：S95级粒化高炉矿渣粉  （1）7天活性指数＞75%；  （2）28天活性指数＞95%；  （3）比表面积≥400㎝²/kg；  （4）流动度比≥95%；  （5）其它技术指标符合国家标准。  3、采购数量：以采购单位实际下单采购数量为准。  4、检验标准：响应供应商所投的矿渣粉必须达到《混凝土质量控制标准》GB50164-2011标准、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017标准。供应量要满足采购人生产的要求。  5、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。 |